一：产品特点及用途

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输，
电缆具有较好的热稳定性，能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性，适合
冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。

二：产品执行标准

Q/HHTZH004.2

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1．交流额定电压：U0/U 450/750KV

最高工作温度：180℃

2．最低环境温度：硅橡胶护套：固定敷设-60℃，非固定敷设-20℃

3．电缆安装敷设温度应不低于-20℃。

4．电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的6倍

四：基本型号及名称

| KGGRP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| --- | --- |
| KGGRP1 | 硅橡胶绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| KGG | 硅橡胶绝缘和护套控制电缆 |
| KGGR | 硅橡胶绝缘和护套控制软电缆 |
| KGGP | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |

产品备注：1、 如需阻燃型硅橡胶电缆，型号前加ZR；

2、硅橡胶绝缘丁青护套电缆在芯数多，截面大的情况下代替硅橡胶绝缘和护

套耐热控制电缆，适用情况与硅橡胶护套电缆相似，长时使用温度为-55-180℃。

3、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。

五：代号名称和含义

表2

| 项目 | 代号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡胶护套 |
| 系列代号 | K | 控制电缆 |
| 绝缘材料 | G | 硅橡胶 |
| 护套材料 | G | 硅橡胶 |
|  | YVF | 丁青聚氯乙烯 |
| 屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
|  | P1 | 镀锡铜丝屏蔽 |
| 导体结构 | A | 单股导体 |
|  | B | 7股绞合导体 |
|  | R | 多股绞合导体 |

六：主要技术指标

1．成品电缆导体直流电阻（符合GB3956规定）参照附录A表3规定。

2．20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM。

3．成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。

七：基本电缆规格及结构参数

| 线芯*标称截面（mm2） | 导体结构 （根数*直径） mm | 电缆最大外径（mm） | 参考重量（kg/km） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP |
| KGGRP2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
| KGGRP2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
| KGGRP2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
| KGGRP2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
| KGGRP3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
| KGGRP3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
| KGGRP3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
| KGGRP3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
| KGGRP4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
| KGGRP4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
| KGGRP4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
| KGGRP4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
| KGGRP5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
| KGGRP5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
| KGGRP5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
| KGGRP5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
| KGGRP7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
| KGGRP7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
| KGGRP7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
| KGGRP7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
| KGGRP8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
| KGGRP8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
| KGGRP8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
| KGGRP8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
| KGGRP10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
| KGGRP10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
| KGGRP10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
| KGGRP10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
| KGGRP12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
| KGGRP12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
| KGGRP12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
| KGGRP12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
| KGGRP14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
| KGGRP14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
| KGGRP14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
| KGGRP14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
| KGGRP19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
| KGGRP19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
| KGGRP19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
| KGGRP19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |